石家庄市长安育才建材有限公司

硬化混凝土气泡间距系数分析仪管理制度

1、仪器使用者必须经过专门的技术培训，掌握仪器的性能，操作方法和使用注意事项，方可独立完成实验。

2、 使用仪器务必登记开始和结束时间，若仪器出现异常，及时停机找管理人员说明并在登记本上记录详情。

3、根据实验需要若要晚间时段、节假日使用必须提前提出要求，管理人员给予安排，但要遵守实验室安全守则。

4、测试前, 从硬化混凝土试件上沿垂直于浇注面方向锯下试样后，洗刷干净，分别采用400号和800号金刚砂将试样观测面仔细研磨。每次磨完后应洗刷干净，再进行下次研磨。最后在抛光机转盘的呢料上涂刷氧化铬进行抛光，并再次洗刷干净后，在105℃±5℃的烘箱中烘干，然后置于显微镜下试测。当强光低入射角照射在观测面上时，若观测到表面除了气泡截面和骨料孔隙外，视域基本平整，气泡边缘清晰，并能测出尺寸为10μm的气泡截面，即可认为该观测截面已加工合格。加工研磨好符合试验条件的100×100×20(10)mm试块将试块固定在移动平台上,点击软件“试验开始”按钮，开始试验,测试结束时，试件会自动移动到初始测试位置;图片及Excel文件同时在试验结束时导出，瞬间得到列表及图形和数据；

5、使用过程中要经常观察仪器工作状态，及时正确处理各种突发事件。

6、实验数据要妥善保存，整理，不可复制，泄露实验数据。

7、实验之后的材料、溶液必须及时清理，保证实验室的清洁和安全。

8、未经培训、考核人员不得上机操作，否则对仪器设备损坏或性能下降等将追究相应的责任。

9、未经管理人员许可不得擅自改变仪器的运行参数，不得用控制仪器的电脑操作、打印任何与实验无关的材料。

10、外来人员（非本公司实验室特定实验员）借用液相色谱仪时，应首先向部门经理和实验室管理人员申请，批准后认真填写《实验仪器借用登记表》方可按规范进行操作使用。

11、允许晚间、节假日加班的人员，登记领取钥匙，钥匙要保管好，不得转让他人且及时归还。注意要及时锁门，并保证实验室的水电安全。

12、实验室内严禁吸烟，进食，听音乐等可能对实验研究及仪器性能造成影响或与实验无关的一切活动。

14、使用者须认真履行仪器使用登记制度，认真填写《硬化混凝土气泡间距系数分析仪使用登记薄》以《及大型精密仪器使用登记表》 ，借用仪器者应认真填写《实验仪器借用登记表》